附件：

相关采购项目主要参数要求

一、二化螟诱捕器

1、倒置漏斗形（倒置开放式），顶端圆弧形。

2、外壳尺寸，高度32±0.1cm，外径16±0.1cm，内径14.8±0.1cm；漏斗，高度19.8±0.1cm。

3、下口内径14.5±0.1cm，进虫口内径2±0.1cm。

4、诱芯柄长：12.8±0.1cm。

5、材料：塑料制品，白色。整体净重≥290g/个。

6、诱捕器拉伸强度，31.5Mpa。

7、诱捕器简支梁缺口冲击强度4.5KJ/m2。

8、带诱捕器支架。诱捕器一侧带3组圆形环口，外径2.4 ± 0.1cm， 厚度 0.2 ±0.02cm，便于与立杆连接、固定。

二、二化螟诱芯

1、PVC毛细管灌液结构：外形尺寸（mm）：长度80±5，外径1.1±0.2，内径0.6±0.1;材料：PVC毛细管。

2、诱芯净重（mg）= 100±5；活性组份 0.61% ；其中顺11 -16碳烯醛占活性组分含量81.8±5%，气相分析纯度不低于97%。

3、诱芯紫外老化前断裂力(200mm/min)，N ≥35。

4、诱芯耐药品后断裂力（90d），N ≥30 。

5、诱芯气密性（0.6MPa×2h）: 压力保持0.6MPa，通气2小时，尺寸不变；诱芯加热质量损失率， ≤0.5%。

6、诱芯低温硬度变化: 硬度(邵氏A)( -20℃×24h)，≤97度。

7、诱芯低温处理后，硬度值变化≤15。

8、诱芯田间持效期：在通常自然气温下4-6周;田间使用密度(个/亩)：1-2个每亩 ;-15～-5℃下储藏期≥2年。